Fischerscope     XRAY XDLM PCB 210
Product:  13 / Sn/Cu;PCB  	Dir.: Fischer	Block:         1
Application: 19 / Sn/Cu;PCB

  

n=    1  Sn 1 =    1.121 μｍ            
n=    2  Sn 1 =    1.125 μｍ            
n=    3  Sn 1 =    1.117 μｍ            
n=    4  Sn 1 =    1.114 μｍ            
n=    5  Sn 1 =    1.130 μｍ            
n=    6  Sn 1 =    1.113 μｍ            

Mean      	    1.120 μｍ	 	 	 	 
Standard deviation	    0.007 μｍ	 	 	 	 
C.O.V. (%)	     0.60				 
Range	    0.017 μｍ	 	 	 	 
Number of readings	        6				
Min. reading	    1.113 μｍ	 	 	 	 
Max. reading	    1.130 μｍ	 	 	 	 
Measuring time	       30 sec
Operator:     		
Date:  2020/7/27  Time:  15:48:55